堆载预压时地基沉降呈逐渐收拢趋势，第二级加载之后第三天侧向位移最大值4.2mm/d，没有超过5mm/d的安全控制值，没有出现侧向位移突然增大等不稳定的表现，证明了分级加载方案的可行性[4]。搅拌桩成桩质量按现场要求（总桩数的2%）每隔一周进行一次钻芯取样，共取样28根，桩身完整性较好，芯样侧限抗压强度平均值为2.3MPa，最小值为1.8MPa，均大于设计值1.5MPa，复合地基承载力检测值为180kPa，大于设计值160kPa。
（三）沉降观测与效果评价
沉降观测贯穿处理、填筑、预压三个阶段，代表性的观测结果见表二。根据数据可以得知，在预压结束之后累积沉降达到182mm，卸载回弹量是11mm，工后残余沉降在设计允许的范围内。搅拌桩加固后的桥台附近地区差异沉降从填筑结束时的28mm慢慢收缩到运行初期的8mm，差异沉降的减少量达到71%，运营期跳车的危险基本消除。

[bookmark: _GoBack]从施工实践可知有以下经验可以借鉴。第一，在软基处理方案的选择上，必须依据地质实测数据，不能完全照搬通用处理方法，方案选择应考虑造价、工期和加固效果三者之间的关系。本案例组合方案相对于全面换填降低造价约35%，比单一排水预压缩短工期约4个月。排水固结和深层加固相结合可以同时在不同的沉降要求区段发挥各自的长处，达到资源合理分配的目的，桥台后30m用搅拌桩控制差异沉降，一般路段用排水板控制总沉降，各负其责、经济合理。第三，全过程监测是控制沉降风险的手段之一，观测数据对施工进度起指导作用，也可以给运营维护提供基础依据。
结论认为，软土路基施工要根据地质条件合理选处理工艺，在排水固结、置换加固、填筑压实等各环节都必须严格控制质量。经过工程实践证明，地表处理、排水板预压、深层加固同时施工，分段分层填筑，并且全过程做沉降观测，可以很好地控制工后沉降及变形差异。随着施工环境、地质条件越来越复杂，软基处理技术还需根据现场情况加以改进，监测手段的精细化以及加固工艺的标准化，将是提高软土路基施工质量的主要方向，也可以给以后工程提供可以借鉴的思路。
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